水泥搅拌桩（支护）监理管控要点

水泥搅拌桩施工须按照如下要点进行管控，做好过程中水泥用量监控记录。

1、水泥进场过磅，退场过磅；检查生产企业资质、产品合格证、水泥清单、发货单、出场检验报告、检测报告。（形成台账）

举牌格式：

2、泥浆比重抽测（计算水灰比）{每日两次，形成台账}

举牌格式：

3、搅拌速度----搅拌下沉速度≤1m/min，搅拌提升速度≤2m/min。（每日两次，形成台账）

举牌格式：

过程中控制的表格：